# Приложение №1

к извещению

# Описание объекта закупки

Ямочный ремонт дорог в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области

| № пункта | Перечень основных данных и требований | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Основания для технического содержания | Соглашение о передачи полномочий органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселения №30 от 31 марта 2016 года. Ведомость объемов работ Локальный сметный расчет. Контактное лицо: Ижбулдин Вадим Иршатович т. 8(351-31)2-15-43. |
|  | Местонахождение объектов | ул. Пионерская, 8 Марта, Советская, Труда, Пушкина, Рабочая, Озерная, Республиканская, Мичурина, Куйбышева, Кирова, проезд на ул. Зеленая, ул. Зои Космодемьянской, 1 Мая, Карла Маркса, Российская, Интернациональная, пл. ДРСУ, пл. ДПМК с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области. |
|  | Цель | Соблюдение требования к эксплуатационному состоянию дорожного покрытия допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. |
|  | Виды работ | Раздел 1. Ямочный ремонт. 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 – 326,2 кв.м. 2. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2 – 210 кв.м. 3. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 70 мм – 1110 кв.м. 4. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 – 1110 кв.м. 5. На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 – 1110 кв.м. 6. Розлив вяжущих материалов - 0,7215т. 7. Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А - 187,5т. Раздел 2. Строительный мусор 8. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза - 220,1 т. |
|  | Основные требования | 1. Организация движения, ограждение мест производства работ и обеспечение безопасности дорожного движения 1.1 В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц при производстве работ по ремонту автомобильных дорог необходимо соблюдать требования ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»; 1.2 Схемы организации движения в местах производства работ должны быть в обязательном порядке согласованы Исполнителем с Заказчиком, за 5 календарных дней до начала производства работ и представлены Заказчику. При производстве работ утвержденные и согласованные схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ должны постоянно находиться на Объекте у производителя работ; 1.3 Все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на Объекте, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета. 1.4 Производитель работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные». 1.5 Ответственность за охрану труда и технику безопасности при производстве работ несет Исполнитель работ. 2. Проведение работ по Ремонту 2.1 К производству работ по ремонту разрешается приступить после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения, в соответствии с разделом 2 настоящего Приложения (Временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами, в соответствии с согласованными схемами организации движения, в местах производства работ, информационными щитами, временным освещением и т.д.); 2.2 Место ремонтных работ привести в соответствие с требованиями технических норм и правил; 2.3 Выполнение объемов работ производить в соответствии с Ведомостью объемов работ по ремонту Объекта и локальным сметным расчетом, а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при производстве работ; 2.4 До начала работ Исполнитель осуществляет проверку качества материалов (входной контроль), согласовывает рецепты, организует посты контроля качества на Объекте и операционный контроль, представляет Заказчику паспорта и сертификаты на применяемые материалы; 2.5 Операционный контроль при устройстве асфальтобетонного покрытия включает: измерение температуры укладываемой асфальтобетонной смеси в начале уплотнения, промеры уклонов и ровности верхнего слоя покрытия, промеры ровности продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос (качество стыков), оценку сопротивления покрытия вдавливанию щебня, определение параметров макрошероховатости покрытия, качество асфальтобетона выравнивающего слоя должно быть в соответствии с ГОСТ 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» и ГОСТ 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия»; 2.6 Температура асфальтобетонных смесей при укладке должна соответствовать требованиям государственным стандартам, строительным нормам и правилам; 2.7. Дальность перевозки асфальтобетонных смесей не должна превышать 60 км. В противном случае необходимо предусмотреть применение антисегрегационных перегружателей. |
|  | Контроль | Осуществляется заказчиком |
|  | Гарантия на выполненные работы | Гарантийный срок начинается с даты окончания выполнения Работ по Контракту (дата подписания документа о приемке) и составляет 24 (двадцать четыре) месяца |

Заместитель главы Аргаяшского сельского поселения	                           В.И. Ижбулдин