Приложение № 1 к документации об аукционе

Утверждаю: _____________ А.З. Ишкильдин

Глава Аргаяшского сельского поселения

Техническое задание

# по  ямочному ремонту дорог с заделкой трещин ул. 8 Марта, ул. Гагарина, ул.  Комсомольская, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Республиканская, ул. Южная, ул. Интернациональная, ул. Пионерская, ул. Пушкина, ул. Кирова, ул. Труда (от ул. Ленина до ул. Комсомольская), ул. Полевая, ул. Энергетиков,  перекресток  улиц Береговая - Труда,

# перекресток улиц Кирова - Республиканская, ул. Куйбышева, ул. Рабочая

# с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области.

| № пункта | Перечень основных данных и требований | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Основания для технического содержания | Соглашение о передачи полномочий органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселения №30 от 31 марта 2016 года. Дефектная ведомость: Ямочный ремонт дорог с заделкой трещин Контактное лицо: Павлов Сергей Владимирович 8-968-127-34-54 |
|  | Местонахож-дение объектов | РФ, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, ул. Гагарина, ул. Комсомольская, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Республиканская, ул. Южная, ул. Интернациональная, ул. Пионерская, ул. Пушкина, ул. Кирова, ул. Труда (от ул. Ленина до ул. Комсомольская), ул. Полевая, ул. Энергетиков, перекресток улиц Береговая - Труда, перекресток улиц Кирова - Республиканская, ул. Куйбышева, ул. Рабочая. |
|  | Цель | Соблюдение требования к эксплуатационному состоянию дорожного покрытия допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. |
|  | Виды работ | разделка трещины или ямы; очистка и продувка трещины или ямы; просушка трещины или ямы; прогрев боковых стенок трещины или ямы; герметизация трещины или шва с переливом; присыпка поверхности герметика песком; вывоз асфальтового скола на полигон ТБО; заделка трещины или ямы. |
|  | Основные требования | 1. Организация движения, ограждение мест производства работ и обеспечение безопасности дорожного движения 1.1. В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по ремонту автомобильных дорог необходимо соблюдать требования ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и методических рекомендаций по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ («Альбом типовых схем организации движения и ограждения мест производства дорожных работ» согласованный с УГИБДД ГУВД РФ 19.02.2009г.). 1.2. Схемы организации движения в местах производства работ должны быть в обязательном порядке согласованы Исполнителем с ОГИБДД Отдела МВД России по Аргаяшскому району, за 5 календарных дней до начала производства работ и представлены Заказчику. При производстве работ утвержденные и согласованные схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ должны постоянно находиться на Объекте у производителя работ; 1.3. Применяемые при производстве работ технологический транспорт и дорожная техника должны соответствовать ОСТ 218.011-99 «Машины дорожные. Цветографические схемы, лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи, общие требования». 1.4. При производстве работ в темное время суток уровень освещенности строительной площадки должен быть в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54305-2011 на расстоянии 250 м от начала и окончания места производства работ, а также должны применяться дорожные знаки, на которых изображения (детали) дублируются светодиодами, работающими в мигающем режиме. 1.5. Все механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при производстве работ, должны быть одеты в спецодежду определенного образца с указанием фирменного наименования Исполнителя или его Подрядчиков; 1.6. Из специалистов, задействованных при производстве работ, должны быть определены лица, осуществляющие регулирование дорожного движения при производстве работ на Объекте (далее – регулировщики). Регулировщики должны иметь отличительный знак, соответствующую экипировку и средства регулирования, а также радиостанцию для связи (в т.ч. с другими регулировщиками). 1.7. Все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на Объекте, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета. 1.8. Производитель работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные». 1.9. Охрана труда и техника безопасности при производстве работ должны быть обеспечены в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 2. Проведение работ по Ремонту 2.1. К производству работ по ремонту разрешается приступить после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с разделом 2. настоящего Приложения (временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с согласованными ГИБДД МВД РФ схемами организации движения в местах производства работ, информационными щитами, временным освещением и т.д.). 2.2. Место ремонтных работ привести в соответствие с требованиями технических норм и правил 2.3. Выполнение объемов работ производить в соответствии с Ведомостью объемов работ по ремонту Объекта, требованиями СНиП 3.06.03-85, а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при производстве работ. 2.4. До начала работ Исполнитель осуществляет проверку качества материалов (входной контроль), согласовывает рецепты, организует посты контроля качества на Объекте и операционный контроль, представляет Заказчику паспорта и сертификаты на применяемые материалы. 2.5. Операционный контроль при устройстве асфальтобетонного покрытия включает: измерение температуры укладываемой асфальтобетонной смеси в начале уплотнения, промеры уклонов и ровности верхнего слоя покрытия (в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85), промеры ровности продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос (качество стыков), оценку сопротивления покрытия вдавливанию щебня, определение параметров макрошероховатости покрытия, качество асфальтобетона выравнивающего слоя должно быть в соответствии с ГОСТ 31015-2002, ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний». 2.6. Температура асфальтобетонных смесей при укладке должна соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85. 2.7. Дальность перевозки асфальтобетонных смесей не должна превышать 60 км. В противном случае необходимо предусмотреть применение антисегрегационных перегружателей. |
|  | Контроль | Осуществляется заказчиком |
|  | Гарантия на выполненные работы | 24 месяца с момента подписания Сторонами акта выполненных работ или акта устранения недостатков и распространяется на все выполненные работы. |
|  | Срок выполнения работ | В течение 23 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

Требования к основным материалам, применяемым для выполнения

ямочного ремонта дорог с заделкой трещин ул. 8 Марта, ул. Гагарина, ул.  Комсомольская, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Республиканская, ул. Южная, ул. Интернациональная, ул. Пионерская, ул. Пушкина, ул. Кирова, ул. Труда (от ул. Ленина до ул. Комсомольская), ул. Полевая, ул. Энергетиков,  перекресток  улиц Береговая - Труда,

перекресток улиц Кирова - Республиканская, ул. Куйбышева, ул. Рабочая

с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области.

| Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |
| --- | --- |
|  | Показатель |
|  | (наименование характеристики) | Показатели, которые не могут изменяться |
| Эмульсии битумные дорожные | битумные и битумно-полимерные дорожные эмульсии прямого типа применяемые в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте автомобильных дорог | ГОСТ Р 52128-2003 |
| Битумы нефтяные дорожные | вязкие дорожные нефтяные битумы, предназначенные в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных и аэродромных покрытий | ГОСТ 22245-90 |
| Щебень | щебень и гравий из горных пород со средней плотностью зерен от 2,0 до 3,0 г/см3, применяемые в качестве заполнителей для тяжелого бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ. | щебень фракции 5 - 10 мм по ГОСТ 8267-93 |
| Песок | пески с истинной плотностью зерен от 2,0 до 2,8 г/см и смеси природных песков и песков из отсевов дробления, предназначенные для применения для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог | ГОСТ 8736-2014 |
| Смесь асфальтобетонная | асфальтобетонные смеси и асфальтобетон, применяемые для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог | ГОСТ 9128-2009 |

Составил ст. инженер Павлов С.В.